*Приложение №3*

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**Технические требования на поставку коагулянта Аква-аурат-30 в 2019 г.**

**Наименование** – ***АКВА-АУРАТтм 30*** (Полиоксихлорид алюминия).

Номенклатура 24 9000.08:00036.

**Технические характеристики:**

По химическим показателям Аква-аурат 30 должен соответствовать нормам, указанным в таблице1.

|  |
| --- |
| Т а б л и ц а 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Норма** |
| 1. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | 30 + 3,0 |
| 2. Массовая доля хлора (Cl-), % | 35,0 + 5,0 |
| 3. Плотность при (20оС) г/см3 | - |
| 4. рН | - |
| 5. Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,03 |
| 6. Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,003 |
| 7. Массовая доля кадмия (Cd), % не более | 0,001 |
| 8. Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,003 |
| 9.Массовая доля нерастворимого в воде остатка % не более | 0,3 |

**Основные технические требования**:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007 . ОКП 21 6350.

**Срок поставки**:

**15.08.2019 - 20.08.2019г..**

**Требования к приемке**:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать:   
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;   
- наименование и марку продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ТУ 2163-069-00205067-2007;   
- массу нетто;

- массовую долю оксида алюминия;

- массовую долю хлора; плотность;

- результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ТУ 2163-069-00205067-2007.

**Требования к изготовителю (поставщику):**

Изготовитель продукции либо представитель изготовителя

**Перечень документации**

– товарная накладная,

- счет – фактура,

- документ о качестве.

**Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007.

**Требования к упаковке**

Полипропиленовые мешки по 25 кг.

Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции и целостность тары при транспортировке.

На каждый мешок или ярлык, прикрепляемый к мешку, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта и его марку; массу нетто;

- номер партии и дату изготовления.