| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на гидроизоляционное покрытие MAX-Proofing-6 или его аналог 1. Наименование предприятия. Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО "Юнипро" 2. Технические характеристики. Наименование Тип, марка ГОСТ, ТУ Ед. изм. Кол-во Гидроизоляционное покрытие MAX-Proofing-6 (однокомпонентный материал мастичного типа на основе гибридных полимерных смол), цвет желтый MAX-Proofing-6 НД Производителя кг 6568 Плотность материала при 25 ºС, кг/л 1,4±0,05 Вязкость (при + 23°С) (по Брукфильду при 50 об), сР | 12000+1000 Содержание нелетучих веществ, % не менее 98 Свойства отвержденного покрытия Время полимеризации поверхностной пленки (при +23°С и отн. влажности воздуха 75±5%) толщина 1 мм, 5-8 часов Время полной полимеризации (при 20±2°С и отн. влажности воздуха 75±5%), сутки | 7 Адгезионная прочность не менее 1,5 Н/мм Удлинение при разрыве 270% Твердость по Шору А 25 ед. Расход для получения покрытия толщиной 1 мм 1,4 кг/м² Назначение -восстановление антикоррозионного защитного слоя газопровода 3. Дополнительные требования. Доставка до склада Заказчика в г. Шатура Московской области 4. Сроки поставки: Год поставки Месяц поставки Ед. изм. Кол-во 2020 20.06.20г. - 10.07.20г. кг 737 2021 01.06.21г. кг 2796 2022 01.06.22г. кг 3035 ВСЕГО: кг 6568 5. Требования к приемке. В соответствии с НТД завода-изготовителя 6. Перечень документации. сертификат качества |  |
| --- | --- | --- | --- |